Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

(ФГАОУ ВО СПбПУ)

Институт электроники и телекоммуникаций

Высшая школа электроники и микросистемной техники

Курс

«Управление научным проектом»

ОТЧЕТ

О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

«Аналитический обзор и сбор параметров материалов»

| Студенты группы |  | 18.04.2026 | Е.Д. Леткиман |
| --- | --- | --- | --- |
| 4941104/50601 |  | подпись, дата | инициалы и фамилия |
|  |  | 18.04.2026 | С.А. Мосунов |
|  |  | подпись, дата | инициалы и фамилия |

| Преподаватель, |  | О.А. Головань |
| --- | --- | --- |
|  | подпись, дата | инициалы и фамилия |

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1 Параметры стекла ОФЭ-10	5

2 Параметры полупроводника InGaAs	5

2.1 Таблица параметров	5

2.2 Согласование параметров	6

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	9

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

TCAD – технология компьютерного проектирования (англ. Technology Computer-Aided Design)

ОФЭ – особый флинт экстра

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе представлены сведения об инструментах, необходимых для реализации научно-исследовательского проекта по сравнительному моделированию InGaAs фотодиода. Описываются выбранное программное обеспечение для моделирования, календарный план работ с распределением задач между участниками команды, а также обоснование выбора системы контроля версий и системы управления проектом.

1 Параметры стекла ОФЭ-10

Основываясь на методах работ [1, 2] можно провести ряд расчетов для образца ОФЭ-10 из семейства граданов на основе щелочных флинтовых стёкол ОФЭ. В таблице 1 представлены параметры данного образца [3].

Таблица 1 – Параметры образца ОФЭ-10

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Радиус R | 1.53 мм |
| ПП на оси n0 | 1.589 |
| ПП на поверхности nR | 1.581 |
| Разность ПП n0- nR | 8 * 10-3 |
| Длина образца L | 29.6 мм |
| g [1] | 0.0657 мм-1 |
| Период траектории L0= 2πg | 95.6 мм |
| ОКН на оси С0 | 3.944*10-12Па-1 |
| ОКН на поверхности СR | 4.4 * 10-12Па-1 |
| Длина волны λ | 632.8 нм (He-Ne) |
| Фотоупругая постоянная C1 | -1,63*10-12 Па-1 |
| Фотоупругая постоянная C2 | -5,92*10-12 Па-1 |

2 Параметры полупроводника InGaAs

2.1 Таблица параметров

Для моделирования оптоэлектронных и высокочастотных приборов на основе арсенида индия-галлия InxGa1-xAs стандартной и наиболее технологически значимой является мольная доля индия x = 0,53 (состав In0,53Ga0,47As). При данной концентрации материал идеально согласован по параметру кристаллической решётки с подложкой InP, что исключает образование дислокаций и внутренних механических напряжений в эпитаксиальных гетероструктурах.

Физические параметры были извлечены из внутренней базы материалов Sentaurus TCAD (команда sdevice -P:InGaAs:0.53) [4] и приведены ниже в системе СИ в таблице 2.

Таблица 2 – Параметры InGaAs

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Ширина запрещённой зоны (300 K) | ~0,80 эВ |
| Параметры Варшани | α = 4,16×10-4 эВ/К, β = 151,83 К |
| Сродство к электрону χ | 4,537 эВ |
| Относительная диэлектрическая проницаемость (εr) | 13,558 |
| Эффективная масса электронов (me*) | 0,041 |
| Эффективная масса дырок (mp*) | 0,48 |
| Подвижность электронов (μe, 300 K) | 1,4485×104 см²/(В·с) |
| Подвижность дырок (μp, 300 K) | 3,178×102 см²/(В·с) |
| Скорость насыщения (vsat, 300 K) | ~8,78×106 см/с |
| Время жизни SRH (τmax) | 1,0×10-9 с |
| Оже-коэффициент (Cn=Cp) | 1,0×10-30 см6/с |
| Радиационный коэффициент (B) | 1,0×10-8 см3/с |
| Теплопроводность (κ) | ~5,1 Вт/(м·К) |
| Объёмная теплоёмкость (CV) | 1,859×106 Дж/(м3·К) |
| Энергия спин-орбитального расщепления (Δso) | 0,359 эВ |

2.2 Согласование параметров

Внутренняя база данных материалов Sentaurus Device использует смешанную систему единиц: электрические и оптические параметры преимущественно представлены в системе СГС (см-3, см²/(В·с), эВ), тогда как тепловые величины заданы в единицах СИ (Дж, Вт, К). Для обеспечения корректности численного моделирования в среде COMSOL Multiphysics, где базовой является международная система единиц (СИ), все извлечённые параметры должны быть приведены к единой размерности.

Температурная зависимость ширины запрещённой зоны EgT  описывается модифицированным уравнением Варшани (1), реализованным в базе Sentaurus:

EgT=Eg0-αT2β+T,#1

где Eg0=0,882239 эВ — ширина запрещённой зоны при опорной температуре,

α=4,1619⋅10-4 эВ/К — коэффициент температурного сдвига,

β=151,83 К — характеристическая температура Дебая.

В COMSOL данная зависимость реализуется через аналитическую функцию в узле Bandgap Energy модуля Semiconductor. Опорная температура параметризации принята равной 300 К, что соответствует стандартным условиям характеризации полупроводниковых гетероструктур.

Для низкосильной подвижности используется степенная температурная модель (2):

μT=μmax⋅TT0-γ,#2

где μmax​ — подвижность при T0​=300 К, γ — эмпирический показатель степени (1,62422 для электронов, 1,58689 для дырок).

В условиях высоких электрических полей применяется модель Каги–Томаса для описания насыщения дрейфовой скорости (3):

μHFE=α+1⋅μLFα+1+α+1⋅μLF⋅Evsatβ1β#3

Параметры насыщающей скорости vsatT аппроксимируются линейной зависимостью:

vsatT=Avsat-Bsat⋅TT0,#4

где Avsat=1,0689⋅107 см/с, Bvsat=1,9080⋅106 см/с.

В COMSOL реализация данных зависимостей осуществляется через встроенную модель Caughey-Thomas или пользовательские аналитические функции в разделе Mobility Model.

Спектральная зависимость комплексного показателя преломления (5):

nλ=nλ+i⋅kλ,#5

для состава In0,53Ga0,47As задана в базе Sentaurus в виде табличных данных с шагом 0,001–0,02 мкм в диапазоне длин волн 0,3–2,0 мкм. Таблица включает значения действительной части nλ (показатель преломления) и мнимой части kλ (коэффициент экстинкции), необходимых для расчёта коэффициента поглощения (6):

α=4πkλ#6

Представленная методика обеспечивает физически согласованный перенос параметров материала InGaAs из среды технологического моделирования Sentaurus TCAD в платформу многофизического анализа COMSOL Multiphysics.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. W. A. Woniak, " Residual birefringence in the gradient—index lenses", Opt.Appl., Vol. 19, pp. 429-437, (1989).

2. W.A. Wozniak, "Birefringence of gradient-index lenses of w SELFOC type", Proc. SPIE, 2169, рр. 156–167, (1994).

3. Н. И. Григорьев, Д. Д. Каров, Н. Ю. Мельников, "Оптическая анизотропия, индуцируемая продольным механическим нагружением градана на основе стекла ОФЭ," Неделя науки ИЭиТ: материалы Всероссийской конференции // 18–23 ноября 2024 г. – СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, – 2024. – С. 153 – 156.

4. Manual S. D. U. Sentaurus device user manual //CA, USA: Synopsys, Synopsys. – 2022.